沙河市市场监督管理局关于流通领域商品质量抽检结果的通告

2017年11月，我局委托山东金质产品质量检测有限公司随机对全市流通领域的商品质量进行了抽检，现对其中已出具检验报告的12个批次不合格商品面向社会公布。

| 序号 | 受检单位 | 生产或供货单位 | 商标 | 类别 | 检验项目（不合格） | 技术内容要求 | 检验结果 | 单项 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邢台家乐园天一商贸有限公司沙河分公司张丽霞（经销） | 湖州男生女生服饰有限公司 | HEYLADS | 长裤 | 耐干摩擦色牢度/级 | ≥3 | 2 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 耐湿摩擦色牢度/级 | ≥2-3 | 1-2 | 不合格 |
| 2 | 邢台家乐园天一商贸有限公司沙河分公司张丽霞（经销） | 花花公子企业国际有限公司授权三舒体育用品（福建）有限公司生产 | PLAY BOY | 女羽绒服 | 含绒量，%（衣身填充物） | 白鸭绒≥90-3.0 | 86.1 | 不合格 |
| 3 | 邢台家乐园天一商贸有限公司沙河分公司张丽霞（经销） | 特步（中国）有限公司 | 特步X kids | 卫衣 | 耐湿摩擦色牢度/级 | ≥2-3（深色2） | 1 | 不合格 |
| 4 | 邢台家乐园天一商贸有限公司沙河分公司张丽霞（经销） | 特步（中国）有限公司 | XTEP（特步） | 卫衣 | 耐湿摩擦色牢度/级 | ≥2-3（深色2） | 1 | 不合格 |
| 5 | 沙河市爱尚婴母婴连锁汇通店肖红梅(经销) | 中山市三乡镇鸿艺塑料制品厂 | GG.BOND | 猪猪侠酷变勇士系列 | 外观 | 涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，所有产品主要表面应无堆漆、流挂、露底、剥落、气泡、流痕等缺陷及影响美观的补漆。同一产品相同颜色的配件应无明显的颜色和光泽差异。 | 神木猿头部的漆有剥落 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 玩具边缘 | 玩具的可触及边缘、边角或分模线不应有锐利的毛边或溢边或加以保护使之不可触及。 | 铁拳虎变形金刚腿部有毛刺 | 不合格 |
| 6 | 邢台家乐园天一商贸有限公司沙河分公司张丽霞（经销） | 四川橙十字科技有限责任公司 | 纸护士 | 纸护士医护本色840克扁卷 | 洞眼≤（总数≥8mm） | 不应有 | 1 | 不合格 |
| 7 | 沙河市爱尚婴母婴连锁汇通店尚红梅(经销) | 杭州海繁星服饰有限公司 | ENERGY TREE | 织带针织牛仔裤 | 耐摩擦色牢度/级 | 耐干摩擦色牢度：≥3 | 2 | 不合格 |
| 8 | 沙河市张三玩具门市张学敏（经销） | 汕头市澄海区凌盛玩具厂 | 凌盛玩具 | 遥控车 | 玩具边缘 | 玩具的可触及边缘、边角或分模线不应有锐利的毛边或溢边或加以保护使之不可触及 | 前轮边缘及遥控器杆处有毛边 | 不合格 |
| 9 | 沙河市鑫汇好孕儿母婴生活馆刘素玲（经销） | 广东舒雪健康科技有限公司 | 婴姿坊 | 婴幼儿奶瓶果蔬清洁液 | 总活性物/% | ≥15 | 14 | 不合格 |
| 10 | 沙河市强力电力器材经销部 | 天津市冠宇电线电缆有限公司 | 冠宇 | 护套软线 | 标志（标志连续性） | ≤550 | 840 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 20℃时导体电阻（蓝） | ≤7.98 | 9.30 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 20℃时导体电阻（黑） | ≤7.98 | 9.42 | 不合格 |
| 11 | 沙河市现红五金电料门市部(邓现红) | 郑州恒达电线电缆有限公司 | 邦雄 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 标志(产地标志和电缆识别) | 电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志 | 无制造厂名 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 护套厚度(平均值) | ≥1.0 | 0.7 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 护套厚度(最小值) | ≥0.75 | 0.66 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 20℃时导体电阻(红) | ≤7.41 | 12.78 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 20℃时导体电阻(蓝) | ≤7.41 | 12.63 | 不合格 |
| 12 | 沙河市现红五金电料门市部（邓现红） | 天津市金桥金属线缆厂 | 金三保 | 通用橡套软电缆 | 标志(产地标志和电缆识别) | 电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志 | 无制造厂名、产品型号 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 标志(标志连续性) | ≤550 | 780 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 平均外径 | 8.5～11.0 | 7.1 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 20℃时导体电阻(红) | ≤13.3 | 31.02 | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 20℃时导体电阻(绿) | ≤13.3 | 31.70 | 不合格 |